|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Institut Spécialisé de Technologie Appliquée (ISTA) Laâyoune |
| --- | --- |

| FILIERE : Technicien Spécialisé Gros Œuvres NIVEAU : Technicien Spécialisé (2ème année) | MODULE : Essais Labo-Béton Durée : 03 heurs |
| --- | --- |
| ETABLISSEMENT : ISTA LAAYOUNE | MODE DE FORMATION : INITIAL |

Laâyoune le : 20/12/2008

EXAMEN DE FIN DE MODULE (Variante 2)

| Epreuve | Barème |
| --- | --- |
| - On se propose de définir les mots et les termes soulignés. A fin de réaliser un ouvrage de bâtiment en béton armé, le laboratoire se confie de réaliser des essais et des Contrôles strictes du béton, suivant les normes comme : DTU, AFNOR et LCPC. En utilisant le Gravier, les Sables Sd/D ainsi que les Ciments CPJ45 ou CPJ35 et l’Eau. A prés le laboratoire donne des conseils sur le facteur C/E et l’Ouvrabilité du béton. - Donnez une abréviation des termes suivants : DTU, AFNOR et LCPC. - Que signifie Sables Sd/D et Ciment CPJ35 ; donner deux exemples du Sables Sd/D. - Qu’est ce que le facteur C/E et comment varie la résistance de béton à la compression en fonction de sa variation ? donnez un graphe expliquant cette variation. - Qu’est ce que l’Ouvrabilité du béton et par qu’elle moyen peut-on la mesuré ? - Donner le temps minimum entre l’achèvement de la mise en œuvre du béton et le décoffrage : Pour une poutre-sous face et pour un voile chargé. - Quel sont les différents essais de Contrôles qui doivent effectués sur le béton durcis. - Après la réception provisoire du chantier le laboratoire exécute les essais au scléromètre sur le béton durcis. Les résultats sont les suivants : Indice scléromètrique; 26; 25; 29; 28; 27; 28; 29; 26; 29; 30; 29. L’appareil reste horizontal durant l’essai et assure la Percussion. - Définir la Percussion. - Calculer la résistance moyenne à la compression de ce béton. - On se propose de corriger un dosage en béton. Dans un chantier on a réalisé une composition du béton comme suit : Gravier; 760L; On donne; Gravier; γap=1600 kg/m3; γabs=2700 kg/m3. Sable moyen; 400L; Sable moyen; γap=1550 kg/m3; γabs=2600 kg/m3. Ciment; 350kg; Eau; γap=1000 kg/m3. Eau; 180L; Ciment; γabs=3100 kg/m3. - Donner le dosage pondéral de ce béton en déduire sa densité avant malaxage. - Calculer le % de réduction entre le volume de béton en place et le volume de béton avant malaxage. Ce dosage correspond – il à 1m3 (corriger le dosage si nécessaire). - Calculer le coefficient de compacité de ce béton. Bonne chance. | 14 Pts 1,5 Pts 1,5 Pts 2 Pts 2 Pts 1 Pts 3 Pts 3 Pts 06 Pts 1 Pts 3 Pts 2 Pts |

| EMARGEMENT : |  |
| --- | --- |
| FORMATEUR | DIRECTEUR PEDAGOGIQUE |
| Abdelouahid El Atmioui. |  |